Технические требования к качеству баланса елового ОАО “Выборгская целлюлоза”

  - Породный состав – ель 100%, 1-2 сорта.

  - Диаметр: наименьший диаметр 8 см (в верхнем торце без коры), максимальный диаметр 40 см (в нижнем торце без коры).

  - Балансы менее 8 см и более 40 см считаются браком и оплате не подлежат;

  - Длина 3,6-4,0; 5,5-6,0 м При наличии в штабеле баланса разной длины, замер и расчет объема данного штабеля производится по наименьшей длине. Поставка 2-х метрового баланса осуществляется только при дополнительном согласовании объемов.

  - Кривизна ствола не более 3%:

  - Пороки качества:

- ядровая гниль					не допускается;

- заболонная и наружная трухлявая гниль	не допускается;

- двойная вершина				не допускается;

- крупные комлевые складки			не допускается;

- сухостой					не допускается;

- заболонные грибные окраски		для 2 сорт – глубиной по радиусу

не более 1/10 диаметра

соответствующего торца;

- червоточина					для 2 сорта допускается

поверхностная и неглубокая

  - Посторонние вещества, присутствие которых недопустимо:

- пластмасса; обугленность; металлические включения;  радиоактивные вещества;

- химические вещества, которые могут перемещаться в конечный продукт.

  - Прием баланса осуществляется в складочной мере (измерение геометрического объема) по ОСТ 13-49-79 с изменениями 3 по следующим коэффициентам

- ель 3,6-4,0; 5,5 м – 0,59;

- ель 5,6-6,0 м –0,57;

- приемка баланса длиной 2 м осуществляется по ГОСТ 2292-88 по коэффициенту ель 2 м – 0,64 (не более 30 % от заявленного объема).

  - Заготовка

- древесина должна быть заготовлена не более 1 года назад;

- сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью не окоренного бревна или иметь длину не более 2 см.

При поставке  балансов, не соответствующих вышеуказанным условиям более, чем на 30% в одном вагоне, прием такого вагона не производится.

Реквизиты для оформления отправки в адрес ОАО «Выборгская Целлюлоза»:

| Станция назначения, код | Советский Окт.ж.д., 020502 |
| --- | --- |
| Грузополучатель, ОКПО, код | ОАО «Выборгская целлюлоза», 46289715, 5320 |
| Почтовый адрес | 188918, Лен. обл., Выборгский р-н, п. Советский, ул. Заводская, д.2 |
| Сведения о грузе | Баланс хвойный (еловый), код 081046 отправка по контракту № 3 от 15.09.2010г. |