СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Балансы осиновые Крафт (БО-Крафт),

поставляемые на ЗАО «Интернешнл Пейпер»

| 1. Заготовка и поставка (БО-Крафт) | Балансы должны быть заготовлены из растущих деревьев. Бревна, заготовленные из сухостойных деревьев, считаются браком. |
| --- | --- |
| 2. Порода (БО-Крафт) | Балансы должны быть рассортированы по породам: осина - 100% Бревна других пород (не соответствующие породе, указанной в накладной) считаются браком. |
| 3. Длина (БО-Крафт) | Бревна в штабеле должны быть рассортированы по длинам. Измеряется фактическая длина лесоматериалов, уложенных в штабель, с округлением до ближайшего целого дециметра в меньшую сторону. Длина балансов от 3,0 до 6,0 м. Допускаемые отклонения от длины ( 20 см. Бревна длиной менее 2,8 м и более 6,2 м считаются браком. |
| 4. Диаметр (БО-Крафт) | Наименьший диаметр (в верхнем торце без коры) - 6 см, Наибольший диаметр (в нижнем торце без коры) - 75 см Бревна БО диаметром менее 6 см и/или более 75 см считаются браком. |
| 5. Гниль (БО-Крафт) | Ядровая гниль и дупло допускаются не более 50% площади соответствующего торца. Заболонная гниль не допускается. Наружная трухлявая гниль не допускается. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по гнили считаются браком. Грибные окраски и твердая гниль – допускаются. |
| 6. Обработка (БО-Крафт) | - Двойная вершина не допускается. - Высота остатков сучьев от поверхности бревна допускается не более 5 см. - Стрела прогиба кривизны в сумме с диаметром бревна S не должна превышать 75 см. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по обработке считаются браком. |
| 7. Загрязнения (БО-Крафт) | Кора и древесина не должны быть обугленной, не должны быть загрязнены углем, сажей, не должны содержать металл, пластик и другие инородные материалы. Не допускается содержание радиоактивных и химических веществ. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по загрязнениям считаются браком. |