Технические условия

на Балансы сосновые, поставляемые на ООО «ДОК «Калевала»

| 1. Заготовка и поставка | Балансы должны быть заготовлены из растущих деревьев. Бревна, заготовленные из сухостойных деревьев, считаются браком. |
| --- | --- |
| 2. Порода | 100 % сосна Бревна других пород считаются браком. |
| 3. Длина | Допускаемые длины балансов: 3,0; 4,0; 6,0 м Отклонения по длине: от 5 до 15 см Бревна в штабеле должны быть рассортированы по длинам. Длина бревна измеряется рулеткой по наименьшему расстоянию между торцами Бревна с фактической длиной не соответствующей зачётным длинам с допустимыми отклонениями по длине считаются браком. |
| 4. Диаметр | Наименьший диаметр (в верхнем торце без коры) - 6 см, наибольший диаметр (в нижнем торце без коры) - 50 см. |
| 5. Гниль и грибные окраски | В балансах диаметром до 15 см включительно – не допускаются все виды гнили и дупло. В балансах диаметром более 15 см - ядровая гниль и дупло допускаются не более 1/3 диаметра среза. Заболонная гниль не допускается. Наружная трухлявая гниль не допускается. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по гнили считаются браком. Синева не допускается |
| 6. Обработка | - Двойная вершина не допускается. - Высота остатков сучьев от поверхности бревна допускается не более 5 см. - Стрела прогиба кривизны в сумме с диаметром бревна S не должна превышать 50 см. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по обработке считаются браком. Балансы поставляются в коре (обдир коры допускается). |
| 7. Загрязнения | Кора и древесина не должны быть обугленной, не должны быть загрязнены углем, сажей, не должны содержать металл, пластик и другие инородные материалы. Не допускается содержание радиоактивных и химических веществ. Бревна с нарушением вышеуказанных требований по загрязнениям считаются браком. |
| 8.Коэффициенты перевода при геометрическом обмере | Коэффициент перевода из складочного объема в плотный согласно ОСТ-13-43-79 |