Технические требования к качеству баланса елового ОАО «Кондопога»

Качество  поставляемых  лесоматериалов должно соответствовать  ГОСТ 9463-88  еловые  балансы  1-2  сорта (для белой древесной массы и сульфитной  целлюлозы).

Дополнительные  требования  к  поставляемым  балансам:

Не допускается наличие гнили;

Сучья  должны  быть  срезаны (обрублены)  вровень  с  поверхностью  неокоренного бревна;

Не допускается двойная сердцевина;

Бревна,  заготовленные  из  сухостойных  деревьев, а также  древесина со  сроком хранения   более  2-х  месяцев  с  момента  заготовки, имеющая отслаивание коры,  потемнения  торцов  считаются  браком;

Диапазон толщин: наименьший диаметр (в верхнем торце без коры) – 6,0 см. Наибольший (в нижнем торце без коры) – 36,0 см.

Баланс диаметром менее 6,0 см. и более  36,0 см. считается браком;

Номинальная  длина  балансов:  4.0, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0 м, припуск по длине: - 0,05  + 0,15 м;

Минимальная норма отгрузки железнодорожным транспортом при поставке еловых балансов в адрес ОАО «КОНДОПОГА» - 55,0 кбм.

Железнодорожный  реквизит: стойки, подкладки, прокладки и прочее  должны  быть  еловой  породы.