Технические требования к качеству баланса березового ОАО “Лесплитинвест”.

Качество древесины должно соответствовать требованиям Российских ГОСТов

Балансы лиственные ГОСТ 9462-88	1-3 сорт

Древесина должна быть свежезаготовленная, т.е заготавливаются и поставляются живые бревна. Бревна, заготовленные из сухостойных деревьев, а так же древесина с длительным сроком хранения, имеющая отслаивание коры, потемнение торцов считаются браком.

Породный состав: 100% береза. Бревна других пород считаются браком.

Толщина в вершине от 10  до 45 см, толщина в комле до 65 см.

Длина от 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 м.

Бревна в штабеле должны быть рассортированы по длинам. Измеряется фактическая длина лесоматериалов, уложенных в штабель, с округлением до ближайшей длины в меньшую сторону.

Ядровая гниль и дупло – допускается до 1/3 диаметра соответствующего торца без выхода на второй торец сортимента.

Наружная трухлявая гниль – не допускается.

Обугленность – не допускается.

Сильная загрязнённость (глиной, песком, сажей, углём, пластмассой и т.п.) – не допускается.

Кривизна – допускается не более 5%.

Высота остатков сучьев на лесоматериалах не должна превышать 3 см.

Во всём остальном, что не оговорено настоящими техническими условиями, руководствоваться ГОСТ 9462-88

Методы контроля качества и объемов поставки древесины по ОСТ 13-43-79 «Лесоматериалы круглые. Геометрический метод определения объема и оценка качества лесоматериалов, погруженных в вагоны, на автомобили и водный транспорт».