Требования по качеству (ТУ) елового пиловочника для поставок на лесопильный завод ММ Ефимовский

Длина 4,00 м /

  - допуск / ………. 7-14 см

В случае меньшего допуска, оплачивается длина 3,70 м.(при наличии брёвен с нарушениями допуска объёмом не более 30% от партии).

- Диаметр в вершине … 12 см – 38 см

Длина 5,10 м /

- допуск / ………. 7-14 см

В случае меньшего допуска, оплачивается длина 4,50 м.(при наличии брёвен с нарушениями допуска объёмом не более 30% от партии).

- Диаметр в вершине … 12 см – 38 см

!!!	Основой для оплаты является электронно-измеренное окорённое бревно

сорт 1-2  / ABC-Qualität (lt. MM-Standard)

Сбежистость

- допускается макс. 1,0 см / пм /

Сучковатость /

- Сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью бревна. Максимальная высота остатков сучьев и вздутий от заросших сучков составляет 2 см от поверхности бревна. /

- Сросшиеся сучья не допускаются /

- Здоровые сучья диаметром не более 5 см (если не более 3-х на один погонный метр) допускаются /

- Сухие сучки не допускаются / Гнилые сучки не допускаются /

Кривизна /

- При диаметре 12-24 см допускается простая кривизна до 1% /

- При диаметре 25-38 допускается простая кривизна до 1,5% /

- Сложная кривизна не допускается /

Поражение вредителями (червоточина) /

- не допускается /

Заболонные грибные окраски (синева и пр.) /

- не допускаются /

Трещины /

- Допускаются торцевые трещины от усушки глубиной не более 5 см /

- Допускаются боковые трещины от усушки глубиной не более 5 мм /

- Метиковые трещины, укладывающиеся в полосу, шириной не более 1/5 диаметра соответствующего торца /

- Прочие трещины (морозные, отлупные и пр.), не допускаются /

Гниль /

- Все виды гнилей не допускаются /

Засмолки /

- макс. 2 шт. размером до 5 см на нижнем торце допустимы /

Механические повреждения и прорость:

Механические повреждения  и прорость открытая  допускаются глубиной не более 10% от диаметра в месте повреждения (но не более 3-х  см) /

Прочие условия:

-     Прорость закрытая не допускается.

- Сухостой не допускается /

- Примесь других пород не допускается и не оплачивается /

- Скос пропила допускается в размере не более 5 см /

- Пасынок не допускается /

Все остальные лесоматериалы, которые не соответствуют данным требованиям(ТУ), считаются некондицией. Древесина, содержащая металл и другие инородные включения, древесина с сажей и обугленностью, а также древесина с наростами считается браком.