Технические требования к качеству баланса березового (Сорт I,II)

Балансы  должны быть заготовлены из растущих деревьев.

Сухостойные бревна не допускаются.

Порода: Береза - 100 %. Другие породы запрещены.

Сроки поставки: Балансы, поставляемые с 1.01. до 30.06., должны быть заготовлены не ранее 1.10. предыдущего года. Балансы, поставляемые с 1.07. до 31.12, должны быть заготовлены не ранее 1.04. текущего года

Диаметр:	Наименьший диаметр в верхнем торце без коры – 10,0 см

Наибольший размер диаметра в нижнем торце без коры – 45,0 см.

Длина:		3,0м 3,5м 4,0м 4,5м 5,0м 5,5м 6,0м. Точность раскряжевки +/- 10 см

Наиболее желаемая длина от 4,0 м до 6,0 м

Требования по качеству:

Обрезка сучьев: Высота остатков сучьев от поверхности коры не должны превышать 20 мм

Гниль: Сердцевинной гнили, мягкой и твердой, которая при ударе рассыпается, допускается в размере 33% от диаметра торца или 10% от площади торца.

При диаметре торца менее 10 см гниль не допускается.

Окраски допускаются.

Кривизна: Стрела прогиба равномерной кривизны не должны превышать 2% от длины бревна.

Недопустимые пороки: заболонная и поверхностная гниль, плесень и грибы. Гниль, образовавшаяся в результате длительного складирования. Древесину с пониженной твердостью считают недопустимой гнилью.

Пороки, которые не позволяют полную окорку древесины, не допускаются.

Например: ребристая закомелистость, двойная вершина, двойная сердцевина, прорость, местная и сложная кривизна, остатки сучьев.

Загрязнения: Кора и древесина не должны иметь загрязнений, обугленности, сажи, содержать металл, пластмассу, камни и другие инородные предметы, а также не должна быть обработана средствами химической защиты древесины.

Погрузка: Разные номинальные длины погружать отдельно в свои штабеля

Основные значения коэффициентов полнодревесности штабелей балансов

| Группа крупности балансов | Средний диаметр с корой, см | Средняя длина балансов, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,50-3,49 | 3,50-4,49 | 4,50-5,49 | 5,50 и более |
| 1 | До 13,90 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | 14,0-17,90 | 0,54 | 0,55 | 0,52 | 0,52 |
| 3 | 18,0 и более | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,54 |

Технические требования к качеству баланса березового (Сорт III)

Балансы  должны быть заготовлены из растущих деревьев.

Сухостойные бревна не допускаются.

Порода: Береза - 100 %. Другие породы запрещены.

Сроки поставки: Балансы, поставляемые с 1.01. до 30.06., должны быть заготовлены не ранее 1.10. предыдущего года. Балансы, поставляемые с 1.07. до 31.12, должны быть заготовлены не ранее 1.04. текущего года

Диаметр:	Наименьший диаметр в верхнем торце без коры – 10,0 см

Наибольший размер диаметра в нижнем торце без коры – 60,0 см.

Длина:		3,5м 4,0м 4,5м 5,0м 5,5м 6,0м. Точность раскряжевки +/- 10 см

Наиболее желаемая длина от 4,0 м до 6,0 м

Требования по качеству:

Обрезка сучьев: Высота остатков сучьев от поверхности коры не должны превышать 20 мм

Гниль: Сердцевинной гнили, мягкой и твердой, которая при ударе рассыпается, допускается в размере 33% от диаметра торца или 10% от площади торца.

При диаметре торца менее 10 см гниль не допускается.

Окраски допускаются.

Кривизна: Стрела прогиба равномерной кривизны не должны превышать 10% от длины бревна.

Недопустимые пороки: заболонная и поверхностная гниль, плесень и грибы. Гниль, образовавшаяся в результате длительного складирования. Древесину с пониженной твердостью считают недопустимой гнилью.

Пороки, которые не позволяют полную окорку древесины, не допускаются.

Например: ребристая закомелистость, двойная вершина, двойная сердцевина, прорость, местная и сложная кривизна, остатки сучьев.

Загрязнения: Кора и древесина не должны иметь загрязнений, обугленности, сажи, содержать металл, пластмассу, камни и другие инородные предметы, а также не должна быть обработана средствами химической защиты древесины.

Погрузка: Разные номинальные длины погружать отдельно в свои штабеля

Основные значения коэффициентов полнодревесности штабелей балансов

| Группа крупности балансов | Средний диаметр с корой, см | Средняя длина балансов, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,50-3,49 | 3,50-4,49 | 4,50-5,49 | 5,50 и более |
| 1 | lдо 13,90 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | 14,0-17,90 | 0,54 | 0,55 | 0,52 | 0,52 |
| 3 | 18,0 и более | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,54 |